KÓD PRODUKTU              			    	: PD 3/colore

POPIS					                	: TÓNOVACÍ ODSTÍNY PŘIZPŮSOBUJÍCÍ

STAROBYLÉMU STYLU A ZVLÁŠTNÍ

DEKORATIVNÍ EFEKTY

VYUŽITÍ						: NÁTĚRY STYLOVÉHO NÁBYTKU

OBECNÁ  CHARAKTERISTIKA :

Jsou to odstíny používané při realizaci zvláštních dekorativních efektů a přizpůsobující starobylému stylu, které jsou typické při produkci stylového nábytku. Jsou charakterizované výbornou přizpůsobivostí, snadnou aplikací, výraznou zabarveností póru a výbornou odolností vůči světlu. Překrývají se základy nitro nebo polyuretanovými.

NÁVOD K POUŽITÍ :

- Aplikovat stříkací pistolí množství 80-90 g/m2 produktu PD 3/colore, naředěné ředidlem  TZ 70 ( 50-100% ), anebo potřebujeme-li prodloužit dobu aplikace stírání hadříkem, ředidlem TZ 08 ( 10-50% ).

- Setřít hadříkem zbytek materiálu a ukončit operaci setřením produktu ve směru dřevních žil.

- Sušit 4 hod. při teplotě 18-22°C.

Je možné realizovat odstíny na přání použitím specifických produktů ( transparentních nosičů a barevných bází ), které jsou mezi sebou perfektně míchatelné.

DOPORUČENÁ  APLIKACE :

STYLOVÝ NÁBYTEK

Podklad			:  ořech

Tónovací odstín ( mořidlo )	:  PD 3/colore

Základ				:  TB 07 - nitro základ ( 2 vrstvy )  nebo TA 25  polyuretanový základ

Starobylý efekt 			:  PD 1/900  ořechová patina s vysokou přizpůsobivostí vyčesávání

Vrchní lak			:  TQ 2/gloss - nitro, nebo TO…..polyuretany

STUPNICE TÓNOVACÍCH ODSTÍNŮ :

Specif. váha	            Obsah sušiny                       Viskozita

( g/l  +/-20 )	         ( ve váze +/-2% )           ( DIN 53211  mm.4 )

PD 323V       Kaštan		        970                           32%                                   19

PD 330V       Ořech	                  1.020                           40%                                   15

ŘEDIDLA :

TZ 70		krátký interval zpracovatelnosti ; obecné využití

TZ 08		delší doba zpracovatelnosti ; maximální stíratelnost

TRANSPARENTNÍ NOSIČE :

PD 3/90	přizpůsobující, snižuje výskyt skvrn

PD 3/91	obecné využití

PD 3/93	na pastelové odstíny

BAREVNÉ BÁZE :

PD 3/003	žlutý okr

PD 3/006	temně hnědá

Odstíny je možné korigovat užitím bází série PG 1/colore ( v příměsi  1-10% ), anebo PF 2/colore

( v příměsi 1-3% ). Tyto báze zvyšují jasnost odstínu ale snižují schopnost přizpůsobivosti. Je možné také

získat odstíny pastelové a polozakrývající, použitím nosiče PD 3/93, který je specificky připraven pro odstíny pigmentované, do kterého přidáme pigmentující pasty PZ 3/colore v poměru 60% nosiče - 40% pasty.

V tomto případě doporučujeme ředit 20-50% TZ 70.

Pro zlepšení stíratelnosti je možné vytvořit směs TZ 70 - TZ 08, v poměru 1:1

ZÁRUČNÍ DOBA :

12 měsíců od data výroby, v originálním balení.

SKLADOVATELNOST :

Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25 °C. Chránit před vlhkem a vlivem

cizích materiálů.