KÓD PRODUKTU              			    	: TS 53/série

POPIS			        	                               	: TECHNOFINISH - AKRYLÁTOVÝ TRANSPARENTNÍ

VRCHNÍ LAK  - S VYSOKOU ODOLNOSTÍ

VYUŽITÍ		                                                   	: nábytková dvířka, kuchyně

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

Specifická váha			                		:  919 g/l   (+/-20)

Obsah sušiny 1.komponentu                             		:    24%     (+/-2)

Obsah sušiny 2.komponentu			    	:    32%     (+/-2)

Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C           		:    37sec   (+/-2)

PŘÍPRAVA :

TS 33/série						:  100  hmot.částí

TX 90						    	:    25         "

TZ 30						    	:  30-40      "   pro aplikaci stříkací pistolí

CHARAKTERISTIKA PŘIPRAVENÉHO PRODUKTU :

Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C            		:   15sec.      (+/-2)  aplikace stříkací pistolí

Obsah sušiny po natužení			    		:   25%         (+/-2)

Doba zpracovatelnosti			   	 	:   4hod. při 20°C – na optimální viskozitu

zpracovat do 2hod.

APLIKACE :

Stříkací pistolí 	 			   		:  100 -120 g/m2  v  každé vrstvě

Sušení při 20°C					  	:  20 hod kompletní vytvrdnutí

Nucené sušení při 40-60°C				:  90 min.

Stupně lesku						:  TS 531	65°	(+/-3)

TS 532	50°	  „

TS 533	35°	  „

TS 534	25°	  „

TS 535	15°	  „

TS 536	10°	(+/-2)

TS 537	  5°	  „

PŘÍKLADY DOPORUČENÝCH ZPŮSOBŮ APLIKACE :

Tónovací odstín ( mořidlo )				: na bázi rozpouštědla

Základ							: 1-2 vrstvy TA 15 (akrylátový základ)

Vrchní lak						: 1 vrstva TS 533/série - Technofinish

nebo

Tónovací odstín ( mořidlo )				:  na bázi rozpouštědla

Základ							:  TA….polyuretanový – 1-2 vrstvy

Vrchní lak						:  1 vrstva TS 533/série – Technofinish

POZNÁMKY :

Aplikací stříkáním – dosáhnete otevřeného i zavřeného póru

Série TS 533/série je charakterizována velmi vysokou stejnorodou matností.

Při aplikaci stříkací pistolí dosáhneme nejlepší stejnorodosti povrchu použitím ředidla TZ 30 (střední)

nebo TZ 33 (střední). V případě nutnosti je možné přidat TZ 13, které je středně pomalé.

Použití středně rychlého ředidla TZ 35 je také možné, ale výsledná stejnorodá matnost už není tak perfektní,

jako při použití TZ 30. Doporučuje se aplikovat vrstvy v silnějších vrstvách, nejlépe třikrát v každé vrstvě.

Na světlých dřevinách nám tužidlo TX 90 zaručuje, že lak nezežloutne, ale zůstává tady problém žloutnutí dřeva

zaviněné UV paprsky.

Na zvýšení ochrany dřeva od zežloutnutí se doporučuje použítí UV filtru PX 1705 v příměsi 2-3%.

Produkty série TECHNOFINISH ®  jsou speciálně vytvořené na povrchovou úpravu výrobků obzvláště v sektoru

kuchyní a nábytkových dvířek.

Charakterizují se :

- Vysokou povrchovou tvrdostí

- Odolností proti poškrábání

- Vysokou odolností proti suchému a proti vlhkému žáru, vlastnost velice důležitá, která zaručuje dokonalou ochranu povrchu v extrémních podmínkách.

# Minimálním zežloutnutím

Díky speciálním aditivům nám vrchní konečné laky série TECHNOFINISH zaručují stálost originálního

odstínu;  akrylátová verze TS 53/série TECHNOFINISH je nejlepším řešením na povrchovou  úpravu

výrobků ze světlých dřevin, jako je např. bříza, javor apod.

- Velice vysoká odolnost vůči chemickým látkám, zaručující odolnost povrchu proti látkám z potravin

a čistícím  prostředkům

ZÁRUČNÍ DOBA :  12 měsíců od data výroby, v originálním balení.

SKLADOVATELNOST :  Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-22°C. Chránit před vlhkem a vlivem

cizích materiálů.