KÓD PRODUKTU              			    	: TW 63/série

NÁZEV				                		: 1k vodou ředitelný transparentní  univerzální lak

na schody a parkety

POPIS							: Základní i vrchní lak v jednom. Zavřený i otevřený pór.

VYUŽITÍ	                                           	        	: Vyznačuje se excelentní elasticitou a povrchovou odolností.

Aplikuje se válečkem, štětcem nebo stříkáním

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

Specifická váha při 20°C		              			:  1045 g/l   (+/-0,01)

Obsah sušiny 					    	:  30%          (+/2)

Stupeň lesku						:  TW632 – 50° , TW634 – 20°     (+/2)

Viskozita CF4						:  18sec       (+/-2)

Ředidlo							:  voda

% Ředění						:  0-10 %

Kategorie produktu                                                                   :  A/g

Obsah organických rozpouštědel (VOC)  v g/l  produktu

Obsah  organického  uhlíku  (TOC)   v kg/kg   produktu

Obsah organických rozpouštědel (VOC)  v g/l  aplikační směsi

SUŠENÍ :

Na vzduchu ( při 20°C / 60% relativní vlhkosti )

Proti dotyku						:  90min

Brousitelnost						:  3 hod.

V tunelu při 25-60°C					:  1hod.

Kompletní vytvrdnutí					:  12hod.

Plná zátěž ( pochůznost )					:  5 dní

UPOZORNĚNÍ : Doba sušení, se mění v závislosti na teplotě, ventilaci a relativní vlhkosti. Obzvláště dobrá ventilace

pozitivně ovlivní sušení do hloubky a urychlí brousitelnost a stohování výrobků.

DOPORUČENÉ GRAMÁŽE			  :  1. vrstva - 70g/m2

2.vrstva – 120g/m2

Maximálně ve 2 vrstvách dohromady200 g/m2

ŘEDĚNÍ                                                                        : Maximálně do 10%.   NENÍ NUTNÉ !

TYPICKÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP :

## Podklad			 buk, dub

Základ			TW 63/série    70g/m2

Vrchní lak    		TW 63/série    120g/m2

POZNÁMKY :

- Doporučujeme používat produkt při teplotě okolo 15°C a 70%  vlhkosti

- Dávejte pozor na skladovací teplotu   5-30°C !

- Při aplikaci nepřekračujte 130g/m2 v jedné vrstvě

- Jestliže musíte produkt přiředit doporučujeme používat demineralizovanou vodu.

Vyhnete se tímto možným problémům vycházejícím z možné  vysoké koncentrace solí.

- Doporučujeme velice důkladně vyčistit stříkací zařízení jak před použitím, tak po použití

ZÁRUČNÍ DOBA                                                                  : 12 měsíců od data výroby, v originálním balení.

SKLADOVATELNOST                                                        : Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 5-35°C.  .

Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů