KÓD PRODUKTU              		    	: TN 090

NÁZEV	:  VODOU ŘEDITELNÝ TOP-TRANSPARENTNÍ VRCHNÍ LAK

POPIS		: Tixotropní konečná úprava na bázi akrylových pryskyřic ve vodní

disperzi. Speciální produkt na obnovování nátěrů.

Aplikuje se stříkáním nebo štětcem.

VYUŽITÍ	: Výrobky pro vnější i vnitřní použití, napuštěné impregnačními

prostředky nebo základy série AQUATECH.

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

Specifická váha při 20°C		            	  	:  1.020 g/l   (+/-20)

Obsah sušiny 				    	:  42%          (+/-2)

Viskozita (DIN 53211 mm.6) 		           	:  28/30 sec.

Ředidlo						:  voda

% Ředění					:  0-5 %        ( v případě nutnosti)

Stupeň lesku					:  30°

APLIKACE 					: štětcem, stříkací pistolí

VRSTVY					: doporučuje se aplikace 100-150 micronů

SUŠENÍ :

Vzduchem ( při 20°C větrané prostředí ) 		:  proti prachu - 20 min.

:  proti dotyku -   2 hod.										           		:  kompletní uschnutí -  12-16 hod.

.

UPOZORNĚNÍ : Doba sušení, se mění v závislosti na teplotě, ventilaci a relativní vlhkosti. Vyhýbejte se zbytečnému hromadění vlhkosti, které se normálně tvoří při stohování natřených výrobků. Minimální teplota během aplikační

a sušící fáze, nesmí být nižší než 15°C.

DOPORUČENÉ ZPŮSOBY APLIKACE :

VYSOKÁ KVALITA

Impregnace					: 1 vrstva PN 3/colore , sušení minimálně 6 hod.

Základ                  	    			: 1 vrstva TN 090, sušení 12 hod.

Broušení					: PP 280

Vrchní lak	  	    			: 1 vrstva TN 090

OBECNÉ VYUŽITÍ

Impregnace					: 1 vrstva PN 3/colore , sušení minimálně 6 hod.

Vrchní lak					: 1 vrstva TN 090

VLASTNOSTI					: Zvyšuje ochranný efekt impregnačních prostředků a díky speciálním

pohlcovačům UV, ochraňuje linin od fotochemické degradace.

Je  měkká na dotek a velice elastická.  Sleduje rozměrové variace

podkladu.  Neloupe se a snadno se oživuje.

UPOZORNĚNÍ		: některé typy dřevin (např. dub, kaštan, douglas), obsahují látky, které

v přítomnosti vody  reagují se železem. Mohou zavinit výskyt černo -

modrých teček, které by v povrchové zkoušce mohli vypadat jako

namodralá plíseň. Na leštění povrchu tedy nedoporučujeme používat

ocelovou vlnu.

Na přelévání a aplikaci používat plastové nebo ocelové nádoby.

Produkt není odolný proti mrazu.

Skladovat při teplotách nad 5°C.

ZÁRUČNÍ DOBA  :

12 měsíců od data výroby, v originálním balení.

SKLADOVATELNOST :

Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25°C. Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.